
ACERO inoxidable

· Acero inoxidable Aisi 304 (A2)
· Concuerda con EN 10088: 1.4301
· Resistencia a la tensión (Rm): 500/N/mm2
· Temperatura de aplicación máx. 300°C
· Alta resistencia química
· Alta resistencia a la corrosión


POLIAMIDA REFORZADA (30%):
Propiedades Eléctricas
	Constante Dieléctrica @1MHz
	3,9-5,7
	
	

	Resistividad de Volumen ( Ohmcm )
	1012-1015
	
	

	
	
	
	



Propiedades Físicas
	Absorción de Agua - en 24 horas ( % )
	1-5
	
	

	Densidad ( g cm-3 )
	1,4
	
	

	Indice de Oxígeno Límite ( % )
	22
	
	

	Inflamabilidad
	HB
	
	



Propiedades Mecánicas
	Alargamiento a la Rotura ( % )
	5
	
	

	Dureza - Rockwell
	M100
	
	

	Módulo de Tracción ( GPa )
	10-11
	
	

	Resistencia a la Tracción ( MPa )
	160-210
	
	

	Resistencia al Impacto Izod ( J m-1 )
	120
	
	



Propiedades Térmicas
	Coeficiente de Expansión Térmica ( x10-6 K-1 )
	20-30
	
	

	Conductividad Térmica a 23C ( W m-1 K-1 )
	0,23
	
	

	Temperatura de Deflección en Caliente - 0.45MPa ( C )
	257
	
	

	Temperatura de Deflección en Caliente - 1.8MPa ( C )
	252
	
	

	Temperatura Máxima de Utilización ( C )
	80-200
	
	



Resistencia Química
	Acidos - concentrados
	Mala
	
	

	Acidos - diluidos
	Mala
	
	

	Alcalís
	Buena-Aceptable
	
	

	Alcoholes
	Buena
	
	

	Cetonas
	Buena-Mala
	
	

	Grasas y Aceites
	Buena
	
	

	Halógenos
	Mala
	
	

	Hidro-carbonios halógenos
	Buena-Mala
	
	

	Hidrocarburos Aromáticos
	Buena
	
	



Oxidación: Excelente.


Calidad de los materiales

Los materiales utilizados para la fabricación; aceros, juntas y bases, están certificados por la Food and Drug Administration (FDA).


Aceros inoxidables: FDA / Titulo 21, parte 182,189 y 211 subparte E.

[bookmark: _Hlk64972858]Juntas: FDA / 177.1810.

Bases: FDA / 177.2600 CFR Ch1 y 182.8991


